SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE FABRICATION

# DU PIXEL BUS

- Circuit imprimé 7 couches Aluminium (160mm x 13.8mm)

- Isolation inter couches en Kapton de 8µm

- Couches #1 et #6 en feuille d’aluminium de 50µm

- Couche #2 feuille d’aluminium de 30µm

- Couche #5 feuille d’aluminium de 15µm

- Couche #3 feuille d’aluminium de 10µm

- Couches #4 et #7 dépôt sous vide des pistes d’aluminium de 80µm de large.

- Interconnections entre les couches #3 et #4 par microvias de diamètre100µm

- Création d’un « escalier » entre les différentes couches de 300µm sur la longueur du bus (voir croquis)

- Traitement Ti/Ni/Au sur cette largeur de 300µm sur les couches #1,2,4,5,6 + pads CMS sur couche #7

- Epaisseur finale du bus : 280µm

- Tests électriques

Coupe et détails du pixel bus